| IL-OB-720-19 | ZAPISNIK O ISPITIVANJU - Određivanje otpornosti na drobljenje - | Broj radnog naloga: 30-02-02- |
| --- | --- | --- |

| Izvršioci: | Šifra laboratorije: 30-02-02 |
| --- | --- |
| ODREĐIVANJE OTPORNOSTI NA DROBLJENJE (PREMA STANDARDU BAS EN 1097-2:2013) |
| NAZIV UZORKA: Agregat prirodni/drobljeni frakcija: | OZNAKA UZORAKA: |
|  | MASA LABORATORIJSKOG UZORKA*: mu = |

*Napomena: Minimalna masa laboratorijskog uzorka (mu) iznosi 15 kg.

Prosijavanje uzorka:

| Otvor sita (mm) | Rezultati prosijavanja |
| --- | --- |
| Frakcija 10 – 14 mm | Frakcija 31,5 – 50 mm | Masa ostataka materijala (Ri) kg | Postotak ostataka materijala Ri/M1x100 % | Kumulativni postotak prolaza zaokruženo na cijeli broj 100- ( (100 xRi/M1) |
| 14,0 | 50,0 |  |  |  |
| 11,2 | 40,5 |  |  |  |
| 10,0 | 31,5 |  |  |  |

Izračunavanje rezultata

|  | Frakcija |
| --- | --- |
|  | 10,0-14,0 mm | 31,5-50,0 mm |
| Masa ispitnog uzorka (g) | miu |  |  |
| Masa zadržana na sit 1,6 mm (g) | m |  |  |
| Koeficijent LA za frakciju 10,0-14,0 mm LA = (5000-m)/50 | LA |  |  |
| Koeficijent LA za frakciju 31,5-50,0 mm LARB = (5000-m)/100 | LARB |  |  |

*Napomena: Frakcija 31,5-50,0 mm predstavlja agregat za zastor željezničkih pruga

Datum ispitivanja:   .................................

Ispitivanje izvršio:   ................................

Zapisnik ovjerio:

……………………………………

(TRL)